|  | CERTICADO DEL FABRICANTE | Edición en vigor desde: 18/03/2020 |
| --- | --- | --- |

Gres de Aragón S.A.

Declara que:

El producto  33x33 Natural se ha ensayado según las normas expresadas en la tabla y obteniendo los resultados indicados en la tabla de esta ficha.

Firmado:

Marco A. Lahoz

Dtor. General Gres de Aragón S.A.

Nombre y dirección de los laboratorios  implicados.

ITC (Instituto de Tecnología Cerámica) Campus Universitario Riu Sec 12006 CASTELLON (ESPAÑA)

ICT (Instituto Científico y Tecnológico) Universidad de Navarra Ctra. Del Sadar, s/n 31080 PAMPLONA (NAVARRA) (ESPAÑA)

Laboratorio Cerámico “Sebastián Carpi” Avenida del Mar, nº46  12003 CASTELLÓN (ESPAÑA)

| ENSAYO | Según | Valor requerido Norma EN 14411 | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia química Klinker natural | UNE-EN-ISO 10545-13 | Minimo GB | HB/HA |
| Dilatación térmica lineal Klinker | UNE-EN-ISO 10545-8 | No exigido | 3,5 x 10 -6 |
| Resistencia al Deslizamiento Pendulo Klinker natural | UNE 41902:2017 EX | En función de localización | Clase 3 |
| Fuerza de rotura klinker 33x33 | UNE-EN-ISO 10545-4 | > = 800 N | > = 2100 N |
| Resistencia abrasión profunda Klinker natural | UNE-EN-ISO 10545-6 | Max. 393 mm3 | 313 mm3 |
| Resistencia al Deslizamiento pie descalzo Klinker natural | DIN 51097 | No exigido | C |
| Resistencia a la helada klinker | UNE-EN-ISO 10545-12 | Exigido | Resiste |
| Resistencia a las manchas Klinker natural | UNE-EN-ISO 10545-14 | Minimo Clase 3 | Clase 3 |
| Resistencia al rayado Klinker natural | UNE-67-101 | No exigido | 6 |
| Resistencia al Deslizamiento pie calzado Klinker natural | DIN 51130 | No exigido | R11 |
| Modulo de flexión klinker 33x33 | UNE-EN-ISO 10545-4 | > =13 N/mm2 | > =18 N/mm2 |
| Absorción de agua Klinker natural | UNE-EN-ISO 10545-3 | 3% < E <= 6% | 4.2 |
| Dimensiones klinker 33x33 | UNE-EN-ISO 10545-2 | ±1,25% Max. ±2 mm | 325 ± 2 mm |
| Resistencia al choque termico klinker | UNE-EN-ISO 10545-9 | Exigido | Resiste |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |